氮化硼（BN）是一種由相同數量的氮原子和硼原子組成的雙化合物，因此它的實驗式是BN。氮化硼和碳是等電子的，並和碳一樣，氮化硼是多形的：其中一形體類似於鑽石而另一個則類似於石墨。類似於鑽石的形體是現時所知的幾乎最硬的物質，類似於石墨的形體是一種十分實用的潤滑劑。

| 氮化硼 |  |
| --- | --- |
| 識別 |  |
| CAS號 | 10043-11-5 |
| EINECS | 233-136-6 |
| 性質 |  |
| 化學式 | BN |
| 摩爾質量 | 24.818 g·mol−1 |
| 外觀 | 白色固體 |
| 密度 | 2.18g/cm3 |
| 熔點 | 2700 °C（昇華） |
| 溶解性（水） | 不溶 |
| 結構 |  |
| 晶體結構 | 六方或立方 |
| 熱力學 |  |
| ΔfHmo298K | 476.98 kJ mol−1 |
| ΔcHmo | −250.91 kJ mol−1 |
| So298K | 14.77 J mol−1 K−1 |
| 危險性 |  |
| 警示術語 | R：R36-R37 |
| 安全術語 | S：S26-S36 |
| 相關物質 |  |
| 其他陰離子 | BP、BAs B4C、B2O3 |
| 若非註明，所有數據均出自一般條件（25 ℃，100 kPa）下。 |  |

## 六方氮化硼[編輯]

形態相似於石墨的氮化硼，也稱六方氮化硼、h-BN、α-BN或g-BN （graphitic BN），有時也稱「白石墨」，它是最普遍使用的氮化硼形態。[1]和石墨相似，六方形態是由許多片六邊形組成。這些薄片層與層之間的相關結構（registry）不同，但是從石墨的排列模式中看出，這是由於硼原子在氮原子上面使氮化硼的原子變成橢圓的。如此結構反映出硼—氮鏈的極性。氮化硼中較低的共價性質，使它成爲導電性相對於石墨較低的半金屬，電在它六邊形薄片中pi-鏈的網路中流通。六方氮化硼的缺乏顏色，顯示較低的電子離域性，表示其能隙較大。

六方氮化硼在極低和極高（900 °C）的溫度甚至是氧氣下都是一種很好的潤滑劑，它在石墨的導電性和與其它物質的化學反應造成困難時特別有用。由於它的潤滑機理並不涉及到層面之間的水分子，氮化硼潤滑劑還可以在真空下使用，如在太空作業時。

六方氮化硼在空氣中高達1000 °C、真空中1400 °C和在惰性氣體中2800 °C都仍然穩定，也是其中一種導熱性最好的絕緣體。它對多數物質都不產生化學反應，也不被許多融化物質所沾濕（如：鋁、銅、鋅、鐵和鋼、鉻、矽、硼、冰晶石、玻璃和鹵化鹽。[來源請求]）

細粒的h-BN被用於一些化妝品、顔料、補牙劑和鉛筆芯。[來源請求]

#### 製造[編輯]

六方氮化硼可由三氯化硼經過氮化或氨解後製作而成。六方氮化硼部件可由加熱加壓和其後的機械加工造出，因爲它的硬度與石墨相當，所以加工成本不高。這些部件都由氮化硼粉末製造，以氧化硼作爲燒結劑。氮化硼薄膜可以由三氯化硼和氮雛形化學氣相沉積後形成。而工業製造是基於兩個化學反應：熔化的硼酸與氨、硼酸或鹼性硼化物與尿素、胍、蜜胺或其他適當的氮氣中的有機氮化合物。製作超細氮化硼潤滑劑和toner則需要在氮氣中以5500°C高溫燃燒硼粉末。

六方晶形α-BN

六方晶形α-BN

閃鋅礦晶形β-BN

纖維鋅礦晶形的BN

## 立方氮化硼[編輯]

立方氮化硼極其堅硬，顯微硬度HV72000～98000Mpa，硬度低於鑽石。和鑽石相似，立方氮化硼是一種絕緣體但卻是一種極佳的導熱體。結構類似於鑽石的氮化硼形態，也叫正方體氮化硼、c-BN、β-BN、或z-BN（以閃鋅礦（Zinc Blende）晶體結構命名），是被廣泛使用的工業鑽磨工具。

[來源請求]由於它鐵、鎳和其他高溫合金中是不可溶的，所以CBN適合加工鐵鎳等黑色金屬，而鑽石會和這些物質發生化學反應而造成刃具迅速磨損。多晶體c-BN鑽磨工具多用於機械鋼鐵，同時鑽石鑽磨工具多用於鋁合金、陶器和玻璃。如鑽石一樣，立方氮化硼由於聲子有著高傳熱性。在高溫中與氧接觸，氮化硼會形成一個氧化硼的鈍化層。氮化硼可以和金屬很好地結合，這是因爲硼或氮合金交錯層的形成。

立方體氮化硼晶體材料常被用在切割工具的切割頭。用於磨料時，一般使用合成樹脂、多孔性陶瓷等做粘合劑。商業產品名稱包括「Borazon」（Diamond Innovations）和「Elbor」或「Cubonite」（by Russian vendors）。

燒結的立方氮化硼是一種不導電的散熱片材料，故在微電子學領域中有潛在應用價值。

#### 製造[編輯]

立方氮化硼的製作可由在高溫、高壓下處理六方氮化硼而成，就如從石墨製成人造鑽石相似。使六方氮化硼直接轉爲立方氮化硼需要在18百萬帕的壓力和1730-3230 °C的溫度下。加入小量的氧化硼可以把所需的壓力降到4至7百萬帕，溫度降到1500 °C。

在工業裏，人們會使用催化法轉化氮化硼，而不同的催化劑物質會用在不同的生産方法上，例如鋰、鉑或鎂、他們的氮化物，氟氮化物、水再加上氨化合物或肼。其他工業合成法會使用溫差下結起的晶體或者爆炸產生的衝擊波。衝擊波的應用是用來製作出一種稱爲異鑽石的超硬的硼、碳和氮的化合物。

低壓下，可採用立方氮化硼薄膜的沉積技術。在化學氣相沉積中，可使用三氟化硼來選擇性蝕刻沉積的六方氮化硼（與沉積鑽石薄膜類似，使用氫原子來蝕刻石墨）。其他物理氣相沉積方法，如離子束沉積、電漿改善化學氣相沉積、脈衝雷射沉積、反應性噴濺法等亦有所使用。

## 其他氮化硼形態[編輯]

### w-氮化硼[編輯]

w-氮化硼是六方氮化硼是發生在高壓環境下的一種超硬狀態。這種六方形態呈纖維鋅礦結構，與石墨的層狀結構不同。

### 三方氮化硼[編輯]

三方氮化硼相似於六方氮化硼。它會在立方氮化硼轉化為六方氮化硼的過程中產生。

### 氮化硼纖維[編輯]

六方氮化硼可以製成纖維的形態，由於和碳纖維結構相似，氮化硼纖維也被稱爲「白碳纖維」。它可以由射出成形的環硼氮烷纖維加上氮中的氧化硼於1800 °C下的熱分解製成。這種物質也可經過纖維素纖維浸泡於超過1000 °C 的氨氣和氮氣中的硼酸或四硼化氨之後產生的熱分解製成。氮化硼纖維也可作為複合材料的補強，基質材料包括有機樹脂、陶瓷與金屬（參見 金屬基複合材料）。