 認證

ACEA 2002 B3-98 Teil 2 A3-02 B4-02 

 INCLUDEPICTURE "http://www.ravenol.de/imgs/list_aroow.gif" \* MERGEFORMATINET 


ACEA 2004 A3/B4-04 
API (*gelistet) SM/CF* 
[image: image2.png]


BMW Longlife-98 (VSI) 
[image: image3.png]


MB 229.3 (VSI) 
[image: image4.png]


OPEL GM-LL-B-025 
[image: image5.png]


RENAULT RN 0710 RN 0700 
[image: image6.png]


SAE 5W-40 
[image: image7.png]


Sonstige Porsche Hochleictungsöl 
[image: image8.png]


VW/AUDI 502 00 / 505 00 (VSI)
 
	Eigenschaften
	Einheit
	Daten
	Prüfung nach

	Farbzahl
	
	3,5
	

	Dichte (bei 15°C)
	g/ml
	0.849
	DIN 51757

	Viskosität (bei -30°C)
	mPa.s
	5100
	DIN 51377

	Viskosität (bei 40°C)
	mm2/s
	80
	DIN 51562

	Viskosität (bei 100°C)
	mm2/s
	14
	DIN 51562

	VI
	
	174
	DIN ISO 2909

	Flammpunkt (COC)
	°C
	232
	DIN ISO 2592

	Pourpoint
	°C
	-48
	DIN ISO 3016

	TBN
	mg KOH/g
	10
	DIN ISO 3771

	Sulfatasche
	%
	1.1
	DIN 51 575


	屬性
	單位
	數據
	考試後

	顯色指數
	
	3,5
	

	密度（15℃）
	克/毫升
	0.849
	符合DIN 51757

	粘度（30℃）
	mPa.s
	5100
	按DIN 51 377

	粘度（40℃）
	毫米 2 /秒
	80
	符合DIN 51562

	粘度（100℃）
	毫米 2 /秒
	14
	符合DIN 51562

	六
	
	174
	符合DIN ISO 2909

	閃點（COC）
	° C間
	232
	符合DIN ISO 2592

	傾點
	° C間
	-48
	符合DIN ISO 3016

	總鹼
	毫克氫氧化鉀 /克
	10
	符合DIN ISO 3771

	硫酸鹽灰分
	％
	1.1
	按DIN 51 575


RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40節能型汽油車用機油








